|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-54 114B5 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : тракты промежуточных часто приемников связи .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- в качестве материала подложки используется кварц , что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 0,03 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса 13.3x6.5x1.8 мм для монтажа на поверхность.

### Основные электрические параметры фильтра  ФП-54 при 25О С

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 |  | 114 |
| Вносимые потери | дБ | IL |  |  | 22,2 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 |  |  | 5,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 113 - 116,5 МГц | дБ | AR |  |  | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 111,6 - 116,5 МГц | нс | GDV |  |  | 50 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 |  |  | 8 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 82 МГц от 130 МГц до 250 МГц | дБ дБ | UR1 UR2 |  |  | 60 50 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS |  |  | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad |  |  | -0,03 |
| Рабочая температура | oC | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

## Рекомендуемая схема включения фильтра 114B5 МГц в корпусе SMD 13.3x6.5x1.8 мм, M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Земля (1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12)

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-54 114B5 МГц

а

б

в

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-54 114B5 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 114 МГц ; IL=22,2 дБ; BW3 = 5,7 МГц; AR=0,7 дБ в полосе частот 80% BW3);

б - ГВЗ в полосе пропускания ( неравномерность ГВЗ GDV = 50 нс в полосе частот 111,6 - 116,5 МГц);

в - |S21| в полосе частот 106.5 – 121.5 МГц (BW40 = 8.1 МГц; UR=40 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 250 МГц (UR=50 дБ).

Режим:	50/50 Ом c согласованием.

Корпус:	SMD 13.3x6.5x1.8 мм.

Обозначения:

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-54 114В5 ADD

20-03-11