|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-165 600B26,0  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : формирование спектра цифровых модемов .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые пульсации группового времени запаздывания  ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-165 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-165 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 599,2 | 600,8 | 599,3 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 23,0 | 21,9 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 26,2 | - | 30,3 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 27,0 | - | 33,7 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 586,9 МГц до 613,1 МГц | дБ | AR | - | 0,8 | 0,8 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 586,9 МГц до 613,1 МГц | нс | GDV | - | 20,0 | 19,0 |
| Линейность фазы в полосе частот от 586,9 МГц до 613,1 МГц | град | AR | - | 10,0 | 4,5 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 47,2 | 46,8 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 200 МГц до 540 МГц от 660 МГц до 920 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 56 54 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | -18 | -18 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-165 (600B26,0 v2) в корпусе SMD 7,0x5,0x1,7мм, IRK12F2-6320B-C, NTK Technical Ceramic, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (4); выход: (10).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (9).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-165 (600B26,0 v2)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

Phase, grad

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-165 (600B26,0 v2):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=599,3 МГц; BW1=30,3 МГц; BW3 =33,7 МГц;

IL=21,9 дБ; AR=0,8 дБ в полосе частот F0(13,1 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=19 нсек в полосе F0(13,1 МГц);

в - ФЧХ в полосе пропускания (((=4,5 град в полосе F0(13,1 МГц);

г - |S21| в полосе частот 500-700 МГц (BW40=46,8 МГц);

д - |S21| в полосе частот 100-1100 МГц (UR=56 дБ в полосе от 200 МГц до 540 МГц и UR=54 дБ в полосе от 660 МГц до 920 МГц).

## Режим:	50/50 Ом без цепей согласования.

Корпус:	SMD 7,0 x 5,0 x 1,7 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

((	-	линейность ФЧХ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

600В26,0v2Ad

14-04-06