|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-167 178B12,6 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность;

- отсутствие согласующих цепей.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-167 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-167 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 177,5 | 178,5 | 178 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 20,0 | 15,6 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 8,6 | - | 12,6 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот от 173,7 МГц до 182,3 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 173,7 МГц до 182,3 МГц | нс | GDV | - | 60 | 45 |
| Полоса пропускания по уровню –50 дБ | МГц | BW50 | - | 20,0 | 18,6 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 68 МГц до 168 МГц от 188 МГц до 288 МГц | дБ | UR | 55 55 | - - | 55 55 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | - | -76 |
| Рабочая температура | oC | Т | –50оС | +60оС | от –50оС до +60оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-167 178B12,6 МГц в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-167 178B12,6 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-167 178B12,6 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=177,9 МГц; BW0,5=12,25 МГц; BW1=12,82 МГц;

IL=19,3 дБ; AR=0,6 дБ в полосе частот F0(4,3 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=23 нсек в полосе F0(4,3 МГц);

в - |S21| в полосе частот 163-193 МГц (BW50=18,65 МГц);

г - |S21| в полосе частот 68-288 МГц (UR=55 дБ).

д - Импульсная характеристика (Δτ=835 нс; TTS=48,4 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  без цепей согласования.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -76  ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-167 178В12.6 ADD

28-05-11