|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5022 1202B20 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников системы ГЛОНАСС , диапазон L3.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери 2,0-2,4 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 6-8 нсек в рабочем диапазоне частот ;

- высокая избирательность в широком диапазоне частот ;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ =- 36,5 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- прогрессивная сборка по технологии перевернутого кристалла , позволяющая минимизировать габариты и влияние паразитных связей на СВЧ ;

- миниатюрные керамические корпуса CSSP 2,0x1,6x0,75 мм для монтажа на поверхность как керамической платы в составе интегрального модуля , так стандартной печатной платы ;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП-5022 1202B20 МГц при 20 °С

| Наименование параметра | Спецификация | Типовое измеренное значение при Н.У. |
| --- | --- | --- |
|  | Норма в интервале температур | Норма в Н.У. |  |
| Граничные частоты полосы пропускания по относительному уровню – 1,5 дБ, МГц | 1192…1212 | 1187…1217 | 1185…1220 |
| Полоса пропускания по относительному уровню -1,5 дБ, не менее , МГц | 20,0 | 30,0 | 35,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ | 1,5 | 1,5 | 0,4 |
| Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более, дБ | 3,0 | 2,6 | 2,2 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более, нс | 16,0 | 20,0 | 6,0 |
| Полосы заграждения, МГц | 50…1162; 1264…2000 | 50…1165; 1261…2000 | 50…1171; 1244…2000 |
| Затухание в полосах заграждения, не менее, дБ | 32,0 | 35,0 | 38,0 – 70,0 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5022 1202B20 МГц

в корпусе CSSP 2,0x1,6x0,75 мм

RS  =  RL  =  50  Ом

Примечания :

1. Вход: (2); выход: (4).

2. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже

-(60-70) дБ.

3.Измеренные частотные характеристики фильтра  ФП-5022   1202B20 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП- 5022 1202B20 МГц:

а - |S21|  в полосе пропускания ( F0 = 1202 МГц;  IL=2,1 дБ; BW1= 32 МГц ;

BW1,5= 35 МГц;  AR=0,4 дБ  в полосе  Fo+/-10  МГц;

б - ГВЗ в полосе пропускания   (неравномерность GDV = 6 нс в полосе  Fo+/-10  МГц );

в - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,5  в полосе  Fo+/-10  МГц );

г - |S21| в диапазоне частот 1102 – 1302 МГц (BW35 = 73 МГц; UR = 38 дБ);

д - |S21| в диапазоне частот 50 – 3050 МГц (UR = 32 - 70 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 2,0x1,6x0,75 мм.

Обозначения :

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1-		полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW1,5-	полоса пропускания по уровню – 1,5 дБ;

BW35-	полоса пропускания по уровню – 35 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

GDT   -          групповое время запаздывания (ГВЗ) ;

GDV	-	неравномерность ГВЗ в полосе пропускания;

IL	-	вносимые потери;

IS21I  		амплитудно-частотная характеристика ;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-5022 1202B20 TA1313A ADD

12-06-12