2    10.0 dB/div			S21                              log  MAG

(    0.0003 dB			REF    -7.011 dB

CENTER    0.205000000 GHz			SPAN    0.030000000 GHz

a

2    1.0 dB/div			S21                              log  MAG

(   -0.0000 dB			REF    -7.003 dB

CENTER    0.205000000 GHz			SPAN    0.003000000 GHz

b

3    50.0 ns/div			S21                              -((/((

(    7.8354 ns			REF    65.44 ns

CENTER    0.205000000 GHz			SPAN    0.003000000 GHz

c

1    10.0 dB/div			S21                             log  MAG

(    -7.0056 dB			REF    -7.006 dB

START    0.050000000 GHz				STOP    0.300000000 GHz

d

Measured frequency responses of 204.9 MHz filter, code FP-510:

(F0=204.94 MHz; BW3=1.6 MHz; BW45=4.7 MHz; IL=7.0 dB; AR=0.2 dB; UR=50 dB;

GDV=150 ns).

Wafer: LiTaO3, cut xys/112o; TCD=-18 ppm/oC.

Package: SMD 13.3x6.5x1.8 mm, IRK 12F2-5857C-C, NTK Technical Ceramic, Japan.

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2

204v1 S21exp-en.doc

28.04.04.