|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-537 860B35 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

селекция сигналов во входных трактов приемников ; очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери, менее 2,5 дБ;

- малые пульсации ГВЗ, менее 6 нс;

- избирательность более 60 дБ в широком диапазоне частот ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса SMD 5x5x1.4 мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-537 860B35 МГц при 25О С

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-537 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 857 | 863 | 860 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 2,3 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 35,0 | - | 35,7 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW35 | - | 70,0 | 66,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 12,2 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 12,2 МГц) | нсек | GDV | - | 50 | 6 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 40 | - | 60 |
| Рабочая температура | оС |  | -55 | 85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 72 | -72 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-537 860B35 МГц в корпусе SMD 5,0x5,0x1,4 мм, KD-V99902,  KYOCERA, Japan.

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-537 860В35 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные характеристики фильтра  ФП-537 860B35 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания - (F0 = 860 МГц; BW1 = 30,3 МГц; BW3 = 35,7 МГц IL=2,3 дБ; AR = 0,7 дБ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 12,2 МГц ));

б - ГВЗ в полосе пропускания -(GDV = 6 нсек в полосе частот F0 ( 12,2 МГц ;

в - |S21| в полосе частот 760 - 960 МГц ( BW40 = 91,6 МГц; UR=48 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 2010 МГц (UR=60 дБ)

Режим:	50/50 Ом без элементов согласования;

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 2,0 мм

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -72 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-537 860B35 ADD

18-04-07