|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР ФП-539 1300В34 МГц

1. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-539 1300B34 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

Примечания :

1. Вход: (Е); выход: (В).

2. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

# 2. Вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-539 1300B34 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-539 1300B34 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1300 МГц ; IL=2,64 дБ; BW1 = 34 МГц;

BW3 = 42 МГц AR=0.5дБ в полосе F0 +/- 10 МГц );

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,5);

в - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания BW1 (GDV = 16 нс);

г -  |S21| в полосе частот 1050– 1550 МГц  (UR=55 дБ);

д - |S21| в полосе 100 - 3000 МГц

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ = -34 ppm/0C .

Обозначения  :

AR	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW1	-	полоса пропускания по уровню – 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

GDT   -          групповое время запаздывания ;

GDV   - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ;

IL	-	вносимые потери;

IS21I  - амплитудно-частотная характеристика ;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание.

4.Особенности монтажа

4.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более

20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия

не более 210-220 (С.

4.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-539 1300В34 TA0726A  ADD

08-04-08