|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-600 400B3,8 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-600 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 399,975 | 400,025 | 400 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 3,5 | 2,5 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 2,2 |  | 3,8 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 9,0 | 5,8 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,5 | 0,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,3 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,85 | 1,37 |
| Относительное затухание , дБ, не менее, на частотах | дБ | UR | 45 на F0( n(13,2 МГц |  | 45 на F0( n(13,2 МГц |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до (F0-35МГц), от (F0+35МГц) до 1,5F0, от1,5F0 до 2F0 от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 55 50 45 40 | 55 55 52 48 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC ; |  | -32 | -32 |
| Материал подложки | - | - | - | - | LT 420 |
| Рабочая температура | T | oC | –60 | +65 | от –60 до +65 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-600 (400B3,8 v2) в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм,  KD – VA0B56 , KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:	 50 Ом.

Сопротивление нагрузки :	 50 Ом.

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные характеристики фильтра  ФП-600 (400B3,8 v2 )

S21|, dB

a

SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-600 (400B3,8 v2):

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 400 МГц ; IL=2,5 дБ; BW0,5 = 3,8 МГц;

AR=0,3дБ в полосе F0 +/- 0,5 МГц ; BW3 = 6,77 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,5 на частоте F0 = 400 МГц);

в - |S21| в полосе частот 300 – 500 МГц  ( BW40 = 16,48 МГц ; затухание 55 дБ

на частотах F0 +/- 13,2 МГц и 52 дБ до частоты 1,5 F0; UR=48 дБ);

г - |S21| в полосе частот 10 - 1200 МГц

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0x5,0x1,6мм.

Обозначения:

AR	 -	неравномерность амплитуды в полосе частот контроля

параметров;

BW0.5 -	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	 -	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40  -	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	 -	центральная частота;

SWR   -         коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

IL	 -	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

400B3,8v2AD 18-04-06