S21                              log  MAG

REF    - 10.06 dB

2         10.0   dB/div

(          0.002  dB

CENTER      0.380500000  GHz

SPAN           0.040000000  GHz

a

S21                    log  MAG

REF       -10.03 dB

2                1.0  dB / div

(                  0.0000 dB

CENTER      0.380500000  GHz

SPAN           0.010000000  GHz

b

S21                            - (( / ((

REF 350.0  ps

3        10.0   ns / div

(          1.8299 ns

CENTER      0.380500000  GHz

SPAN           0.010000000  GHz

c

Measured frequency responses of the WLAN 380 MHz filter, code FP-611:

(F0=380 MHz, BW3=7.5 MHz, BW30=12.18 MHz, IL=10.0 dB, UR=50 dB)

Substrate:			LiTaO3; cut xys/112o; TCD=-18 ppm /oC

Package:			SMD 3.8 x 3.8 x 1.4 mm, M3-11644-R01, Sumitomo, Japan

Source / Load impedance: 	50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

380v1.doc