|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-617 1305B8 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-617 1305B8 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-617 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 1304 | 1306 | 1305 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 3,5 | 2,9 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 5,6 |  | 8,0 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 33,0 | 20,0 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,5 | 0,5 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,2 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | КСВН |  | 1,85 | 1,22 |
| Относительное затухание , дБ, не менее, на частотах | дБ | UR | 45 на F0( n(29,0 МГц |  | 50 на F0( n(29,0 МГц |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 50 МГц до (F0-35МГц), от (F0+35МГц) до 1,5F0, от1,5F0 до 2F0 от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 40 35 15 15 | 55 45 35 15 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | Rl/Rs | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC ; |  | -32 | -32 |
| Рабочая температура | oC | oC | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-617 1305B8 МГц в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм, KD-VA0B56, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-6175 1305B8 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-617 1305B8 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1305 МГц ; IL=2,86 дБ; BW0,5 = 8 МГц; AR=0,2 дБ в полосе F0 ( 0,5 МГц ; BW3 = 20 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,22 на частоте F0 = 1305 МГц );

в - |S21| в полосе частот 1205 – 1405 МГц  ( BW40 = 50 МГц ; затухание 55 дБ на частотах F0 ( 35 МГц и до частоты 1,5 F0 ; UR=55 дБ );

г - |S21| в полосе частот 50 - 3915 МГц (UR=40 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0 x 5,0 x 1,6 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-617 1305В8 ADD

18-04-06