|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-661 718B12 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса 5,0x5,0x1,6 мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-661 718B12 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-661 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 717 | 719 | 718 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 4,0 | 2,8 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 10,0 | - | 13,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 3 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 3 МГц | нс | GDV | - | 10,0 | 8,0 |
| КСВН по входу и выходу в полосе частот F0 ( 3 МГц |  | SWR |  | 2,2 | 1,6 |
| Полоса пропускания по уровню –30 дБ | МГц | BW30 | - | 45 | 36 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: - от 10 МГц до 550 МГц - от 600 МГц до 680 МГц - от 770 МГц до 970 МГц - от 1000 МГц до 1500 МГц - от 1500 МГц до 2000 МГц | дБ дБ дБ дБ дБ | UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 | 45 50 50 45 30 | - - - - - | 54 60 60 55 32 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-661 718B12 МГц в корпусе

SMD 5,0x5,0x1,6 мм,  KD-VA0B56, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-661 718B12 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-661 718B12 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 718 МГц ; IL= 2,8 дБ; BW1 = 13 МГц;

AR=0,3 дБ в полосе частот F0  ( 3 МГц; BW3 = 21 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 8 нc в полосе частот F0  ( 3 МГц)

в - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,6 в полосе частот F0  ( 3 МГц);

г - |S21| в полосе частот 618 – 818 МГц  (BW30 = 36 МГц ; UR=53 дБ);

д - |S21| в полосе частот 50 – 2500 МГц  (до 2000 МГц  UR=32 дБ)

## Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 5,0x5,0x1,6 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-661 718B12 ADD

16-04-07