S21                              log  MAG

REF  - 3.101      dB

2          1.0         dB/div

(         0.0000  dB

CENTER   0.433600000  GHz

SPAN        0.002000000  GHz

a

S21                               - (( / ((

REF         204.8       ns

3              200.0       ns / div

(               20.113   ns

CENTER   0.433600000  GHz

SPAN        0.002000000  GHz

b

S21                              log  MAG

REF  - 3.11 dB

1       10.0   dB/div

(      - 3.113  dB

408.6   413.6   418.6   423.6   428.6   433.6    438.6   443.6   448.6   453.6   458.6  MHz

CENTER   0.433600000  GHz

SPAN        0.050000000  GHz

c

S21                              log  MAG

REF   - 3.15 dB

1          10.0   dB/div

(       - 3.15  dB

45.0    140.5    236.0   331.5   427.0   522.5    618.0   713.5   809.0   904.5   1000.0  MHz

START      0.045000000  GHz

STOP        1.000000000  GHz

d

Measured frequency responses of 433.92 MHz filter, code FP-708:

(F0=433.574 MHz; BW3=687.8 kHz; IL=3.1 dB; AR=0.2 dB; UR= 60 dB; GDV=800 ns).

Structure: three transversally coupled resonator filter.

Wafer: SiO2, cut yxl/38o18'; TCD=-0.04 ppm/oC2.

Package: SMD 5.0 x 5.0 x 1.4 mm, KD-V99902, KYOCERA, Japan.

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

433v2expS21.doc

13-May-04