|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР на ПАВ ФП-716 205B0,09 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери;

- избирательность более 60 дБ в широком диапазоне частот;

- в качестве материала подложки используется кварц, что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,036 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-716 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-716 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота фильтра | МГц | F0 | 205 | 205 | 205 |
| Вносимые потери на номинальной частоте | дБ | IL | - | - | 2,8 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,08 | 0,1 | 0,095 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW2 | 0,1 | 0,14 | 0,12 |
| Неравномерность АЧХ в полосе F0 ( 0,04 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,4 |
| Полоса пропускания по уровню –50 дБ | МГц | BW50 | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 до 204,5 МГц от 205,5 до 700 МГц | дБ | UR | 50 50 | - - | 60 60 |
| КСВН по входу и выходу на номинальной частоте |  |  | 1,2 | 1,5 | 1,24 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm / оС2 | - | -0,036 | -0,036 |
| Рабочая температура | Т | oC | –55оС | +85оС | от –55оС до +85оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-716 (205B0,09 v1) в корпусе

SMD 9,1x7,1x1,8 мм, KD-V96010, KYOCERA, Япония

RS = RL = 50  Ом

L1* = 140(15 nH 	 	L2* = 140(15 nH

C1* = 0 ( 3 pF		C1** = 0(3 pF

C2* = 0 ( 3 pF		C2** = 0(3 pF

1. Вход: (h); выход: (c).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (h).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-716 (205B0,09 v1)

|S21|, dB

а

SWR

б

|S21|, dB

в

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-716 (205B0,09 v1):

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 205 МГц; IL= 2,8 дБ; BW0,5 = 0,095 МГц;

BW3 = 0,124 МГц; неравномерность AR= 0,2 дБ в полосе Fo+/-0,04 МГц);

б – КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,75 на частоте F0 = 204,988 МГц);

в- |S21| в полосе частот  200 - 210 МГц   (BW50 = 0,522 МГц, UR=60 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 9,1 x 7,1 x 1,8 мм.

Обозначения:

AR 	-	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW0,5  -	полоса пропускания по уровню - 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW50	-	полоса пропускания по уровню - 50 дБ;

F0 	-	номинальная частота;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на номинальной частоте;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

205В0,09v1Ad

18-04-06