|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 5026 1225B70 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ: охватывающий фильтр для селекции сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников системы ГЛОНАСС, диапазоны L2 + L3.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые вносимые потери 2,8-3,2 дБ;

- малая неравномерность ГВЗ 8- 10 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ= -54 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- миниатюрные керамические корпуса LTCC 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1.Основные электрические параметры фильтра ФП- 5026  1225B70 МГц при 20 С0

| Наименование параметра | Спецификация | Типичное измеренное значение при Н.У. |
| --- | --- | --- |
|  | Норма в интервале температур | Норма в Н.У. |  |
| Граничные частоты полосы пропускания по относительному уровню – 3,0 дБ, МГц | 1190…1260 | 1183…1266 | 1182…1266 |
| Полоса пропускания по относительному уровню -3,0 дБ, не менее , МГц | 70,0 | 81,0 | 84,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более, дБ | 3,0 | 2,0 | 1,3 |
| Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более, дБ | 3,5 | 3,3 | 2,9 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания, не более, нс | 30,0 | 20,0 | 9,0 |
| Полосы заграждения, МГц | 50…1118; 1399 …2400 | 50…1124; 1390…2400 | 50…1126; 1390…2400 |
| Затухание в полосах заграждения, не менее, дБ | 40,0 | 40,0 | 40,0-70,0 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП- 5026  1225B70 МГц

в корпусе CSSP 2,0x1,6x0,75 мм

2.1. RS  =  RL  =  50  Ом .

L1 и L2 порядка  2– 4 нГн в зависимости от монтажной емкости печатной платы.

Вход: (B); выход: (E).

Примечание:

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в контактном устройстве или в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже

-(60-70) дБ.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП- 5026 1225B70 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

Г

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП- 5026 1225B70 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания (F0=1225МГц; IL=3,2 дБ; BW2=73,5 МГц;

BW3=80,3 МГц; AR=2,3 дБ в полосе 70 МГц, AR=2,5 дБ в полосе 72 МГц);

б - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания (GDV=9 нс в полосе 70 МГц и

GDV=12 нс в полосе 72 МГц);

в -  |S21| в полосе частот 975-1475 МГц (BW40=264 МГц; UR=43 дБ);

г -  |S21| в полосе частот 0,03 – 2400 МГц (UR=48-70 дБ)

Режим:	50/50 Ом с согласованием L1+L2.

Корпус:	SMD 2,0x1,6x0,75 мм.

Обозначения:

AR	 -	неравномерность амплитуды в полосе пропускания;

BW2	 -	полоса пропускания по уровню – 2 дБ;

BW3	 -	полоса пропускания по уровню – 3 дБ;

BW40  -	полоса пропускания по уровню – 40 дБ;

F0	 -	номинальная частота;

GDT	 -	групповое время запаздывания (ГВЗ);

GDV	 -	неравномерность ГВЗ в полосе пропускания ;

IL	 -	вносимые потери;

IS21I	 -	амплитудно-частотная характеристика;

SWR	 -	коэффициент стоячей волны;

UR	 -	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP- 5026 1225B70 TA1385R ADD

16-06-12