|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ  ФИЛЬТР  на  ПАВ  ФП-338 135,4B4,3  МГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

- селекция сигналов в тракте промежуточных частот приемников  систем связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малые пульсации ГВЗ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС;

- планарные керамические корпуса SMD13,3x6,5x1,8 мм для монтажа на

поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-338 при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-338 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Средняя частота фильтра | МГц | F0 | 135,2 | 135,4 | 135,4 |
| Вносимые потери в полосе пропускания | дБ | IL | - | 17,0 | 13,6 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | 4,0 | - | 4,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот от 133,9 МГц до 136,9 МГц | нс | GDV | - | 80 | 30 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 3,0 | 5,0 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 128 МГц от 143 МГц до 410 МГц | дБ | UR | 40 40 | - - | 49 47 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/ oC | - | - | -18 |
| Рабочая температура | oC | Т | –60оС | +65оС | от –60оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-338 (135,4B4,3 v1) в корпусе SMD13,3x6,5x1,8 мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ом;

L1 = 44 нГн;		С1 = 18 нГн;

L2 = 47 нГн;		С2 = 24 нГн.

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства МНИИРС или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-338 (135,4B4,3 v1)

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Imp, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-338 (135,4B4,3 v1):

а - |S21| в полосе пропускания (F0=135,2 МГц; BW3=4,29 МГц; IL=13,6 дБ);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV=30 нсек в полосе F0(1,5 МГц);

в - |S21| в полосе частот 110-160 МГц (BW40=5,04 МГц);

г - |S21| в полосе частот 20-300 МГц (UR=49 дБ в полосе от 10 МГц до 128 МГц,

UR=47 дБ в полосе от 143 МГц до 180 МГц и UR=55 дБ в полосе от 180 МГц

до 410 МГц);

д - импульсная характеристика (TTS= - 42 дБ).

## Режим:	50/50 Ом  с цепями согласования L1С1+L2С2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм.

Обозначения:

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

TTS	-	относительный уровень сигнала тройного прохождения;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

135,4В4,3v1Ad

13-04-07