|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-646 1575B16 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте несущих частот приемника навигационной системы GPS в диапазоне  GPS L1 .

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери 2,5-2,6 дБ;

- избирательность более 45-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- высокая температурная стабильность ТКЧ =- 36 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 40 ОC до + 60 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-646 1575B16 МГц при 20 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-646 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 1574,5 | 1576,5 | 1575,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 3,0 | 2,5 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 13,0 | - | 16,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе 1569,0-1582,0 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,5 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе 1569,0-1582,0 МГц | нс | GDV | - | 15,0 | 10,0 |
| КСВН по входу и выходу в полосе 1569,0-1582,0 МГц |  | SWR |  | 2,2 | 1,8 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 80 | 75 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до 1525 МГц от 1602 МГц до 1616 МГц от 1616 МГц до 3000 МГц | дБ | UR | - | 35 20 35 | 46 20 46 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -40 | -36 |
| Рабочая температура | oC | oC | –50оС | +60оС | от –50оС до +60оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-646 1575B16 МГц  в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм , KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Oм.

2.1. Вход: (Е); выход: (В).

2.2. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

# 2.3. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3. Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-646 1575B16 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-646 1575B16 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1575 МГц ; IL=2,6 дБ; BW1 = 17 МГц;

AR=0,3 дБ в полосе F0  ( 5 МГц );

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,7);

в - неравномерность ГВЗ в полосе пропускания  (GDV = 10 нс);

г - |S21| в полосе частот 1475 – 1675 МГц  (BW40 = 75 МГц ; UR=54 дБ);

д -|S21| в полосе частот 50 - 3000 МГц    (UR=54-47 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -36 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

F0 	-	центральная частота;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на номинальной частоте;

GDT 	-	групповое время запаздывания;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

5.Особенности монтажа

5.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

5.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 240-250 (С.

5.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-646 1575В16 ТА0549А ADD

17-04-12