|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-653 1415B18 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот ; селекция сигналов во входных  трактах приемников.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-653 1415B18 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-653 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 1414 | 1416 | 1415 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 4,5 | 4,4 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 20,0 | 18,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот (F0 ( 7 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот (F0 ( 7 МГц) | нс | GDV | - | 20 | 18 |
| КСВН по входу и выходу в полосе частот (F0 ( 7 МГц) |  | SWR | - | 2,2 | 1,4 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 60 | 52,5 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 1000 МГц до 1360 МГц от 1460 МГц до 1800 МГц | дБ | UR | - | 50 50 | 50 50 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/grad | - | -35 | -32 |
| Рабочая температура | Т | oC | 0оС | +65оС | от 0оС до +65оС |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-653 1415B18 МГц в корпусе

SMD 3,8x3,8x1,4 мм, M3-10378-R01, SUMITOMO, Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

1. Вход: (2); выход: (6).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (8).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-653 1415B18 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-653 1415B18 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1415 МГц ; IL=4,37 дБ; BW1 = 13,6 МГц;

BW3 = 18,6 МГц; AR=0,3 дБ в полосе частот F0  (  7 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания (SWR = 1.4 в полосе частот F0  (  7 МГц);

в - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 18 нс в полосе частот F0  (  7 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1000 – 1800 МГц  (BW40 = 52.5 МГц ; UR=50 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,8 x 3,8 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

SWR	 -	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-653 1415В18 ADD

14-04-06