|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-657 1520B21 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

селекция сигналов во входных трактов приемников ; очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-657 1520B21 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-658 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 3,1 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 20 | - | 21 |
| Верхняя граничная частота полосы пропускания по уровню -1 дБ, МГц | МГц | F1 | 1526,0 | - | 1530,0 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания по уровню -1 дБ, МГц | МГц | F2 | - | 1514,0 | 1509,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 8 МГц) | нсек | GDV | - | 20 | 10,0 |
| КСВ в полосе частот (F0 ( 6 МГц) |  | SWR | - | 2,2 | 1,76 |
| Затухание в полосе 1070-1430 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 47 |
| Затухание в полосе 1580-1970 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 50 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ °C | TCD | - | - 35 | -32 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-657 1520B21 МГц

в корпусе SMD 3,8x3,8x1,5 мм, KD-V97034, KYOCERA, Япония

Rg  =  RL  =  50  Ом.

1. Вход: (A); выход: (E).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (H).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-657 1520B21 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

SWR

г

|S21|, dB

д

|S21|, dB

е

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-657 1520B21 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1520 МГц ; IL= 3,1 дБ; BW1 = 21 МГц;

AR=0,7 дБ в полосе частот F0  ( 8 МГц);

б – ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 10 нсек в полосе частот F0  ( 8 МГц);

в - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,76 на частоте F0 = 1520 МГц );

г - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,38 на частоте F0 = 1520 МГц );

д - |S21| в полосе частот 1270 – 1770 МГц  ( BW40 = 105 МГц ; UR=49 дБ );

e - |S21| в полосе частот 520 – 2520 МГц (UR=40-49 дБ)

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,8 x 3,8 x 1,5 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -32 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

SWR	 -	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

## FP-657 1520B21 ADD

05-06-06