|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-665 2020B23 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 50-55 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется танталат лития ,  что

гарантирует высокую   температурную стабильность ТКЧ =- 32 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса 3,0x3,0x1,4 мм для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-665 2020B23 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-665 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Номинальная частота | МГц | F0 | 2018 | 2022 | 2020 |
| Вносимые потери в полосе Fo+/- 6 МГц | дБ | IL | - | 5,0 | 3,9 |
| Полоса пропускания по уровню –1 дБ | МГц | BW1 | 20,0 | - | 23,3 |
| Неравномерность АЧХ в полосе Fo+/- 6 МГц | дБ | AR | - | 1,0 | 0,6 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе Fo+/- 6 МГц | нс | GDV | - | 12,0 | 10,0 |
| КСВН по входу и выходу в полосе Fo+/- 6 МГц |  | SWR |  | 2,2 | 2,0 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 90 | 81 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: - от 100 МГц до 1300 МГц - от 1350 МГц до 1950 МГц - от 2070 МГц до 2130 МГц - от 2150 МГц до 3000 МГц | дБ дБ дБ дБ | UR1 UR2 UR3 UR4 | 45 35 40 30 | - - - - | 58 38 45 35 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RL/RS | 45 | 55 | 50 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-665 2020B23 МГц в корпусе

SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

Сопротивление генератора:	 50 Ом.

Сопротивление нагрузки:		50 Ом.

1. Вход: (E); выход: (B).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (A).

3. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

4. Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 210 (С.  Ручную пайку изделия на печатную плату производить с теплоотводом.

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-665 2020B23 МГц

|S21|, dB

а

GDT, nsec

б

SWR

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-665 2020B23 МГц:

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 2020 МГц ; IL= 3,9 дБ; BW1 = 23,3 МГц;

AR=0,3  дБ в полосе F0  ( 6 МГц ; BW3 = 34,65 МГц);

б - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 10 нc в полосе F0  ( 6 МГц)

в - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 2,0 в полосе F0  ( 6 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1870 – 2170 МГц  ( BW40 = 81 МГц ; UR=38 дБ );

д - |S21| в полосе частот 100 – 3000 МГц  (до 3000 МГц UR=35 дБ)

## Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

SWR   - 	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

FP-665 2020B23 TA0632R ADD

16-04-07