|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-681 1232B23 МГц

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-681 1232B23 МГц при 25 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-681 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | - | 1232,0 | 1232,0 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 6,0 | 1,42 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | - | - | 12,7 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 6 | 26 | 23,0 |
| Полоса пропускания по уровню -30 дБ | МГц | BW30 |  | 55 | 42 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот F0 ( 3 МГц | дБ | AR | - | 1,5 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот F0 ( 3 МГц | нсек | GDV | - | 20 | 10 |
| Затухание в полосе заграждения | дБ | UR | 36 | - | 48 |
| Рабочая температура | оС |  | - | - | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент | ppm/ 0C | TCD | - | - | - |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-681 1232B23 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Япония

RS  =  RL  =  50  Ом

1. Вход: (E); выход: (B).

2. Особенности монтажа

Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

Для этого входную и выходную "земли" платы целесообразно разделить: входные "земли" разместить на лицевой стороне платы, выходные - на обратной стороне платы или выполнить поперечный паз в металлизации, если входные и выходные "земли" размещены на одной стороне платы. При этом металлизацию на лицевой и обратной стороне платы следует соединить между собой через сквозные металлизированные отверстия или перемычки.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при монтаже изделия не более 230 (С.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра ФП-681 1232B23 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-681 1232B23 МГц:

а - |S21| АЧХ в полосе пропускания (F0 = 1232 МГц; BW1 = 12,7 МГц; BW3 = 23,7 МГц; IL=1,42 дБ; AR=0,3 дБ в полосе частот F0 ( 3 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания (SWR = 1,7 в полосе частот F0 ( 3 МГц);

в - ГВЗ в полосе пропускания (GDV = 10 нс в полосе частот F0 ( 3 МГц);

г - |S21| в полосе частот 1132 – 1332 МГц  (BW30 = 42 МГц; UR=55 дБ);

д - |S21| в полосе частот  50 – 2500 МГц  (UR=48 – 55 дБ).

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0x3,0x1,4 мм.

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

4.  Особенности монтажа

4.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 210-220 (С.

4.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-681 1232B23 ТА0925А ADD

22-03-11