S21                    log  MAG

REF        - 4.721 dB

2                1.0  dB / div

(               0.0000 dB

CENTER      0.400030000  GHz

SPAN           0.001000000  GHz

a

S21                           -(( / ((

REF         684.2 ns

3              200.0   ns / div

(             118.49 ns

CENTER     0.400030000  GHz

SPAN          0.001000000  GHz

b

S21                              log  MAG

REF    - 4.729 dB

2         10.0   dB/div

(          0.0005  dB

CENTER      0.400030000  GHz

SPAN           0.020000000  GHz

c

Measured responses of the 400 MHz GSM filter, code FP-706:

# (F0=400.03 MHz; BW3=0.302 MHz; BW40=0.862 MHz; IL=4.7 dB; AR=0.5 dB;

# UR=57 dB; GDTV=0.6 (s).

Structure: two cascade TCR filter without external coil.

Wafer: SiO2, cut yxl/33o18'; TCD=-0.04 ppm/oC2.

Package: SMD 5.0 x 5.0 x 1.6 mm, type KD-V95A73, KYOCERA, Japan.

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

400v3expS21.doc

13-May-04