|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-710 145B0,06 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : очистка спектра синтезаторов , генераторов , гетеродинов

в широкой полосе частот.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери ;

- избирательность более 55-60 дБ в широком диапазоне частот ;

- в качестве материала подложки используется кварц , что гарантирует

температурную стабильность ТКЧ =- 0,04 ppm/oC2 ;

- широкий интервал рабочих температур от - 55 ОC до + 85 ОС ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра  ФП-710 145B0,06 МГц при 25 ОС

| Параметр | Ед. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-710 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота фильтра | МГц | F0 | 144,985 | 145,015 | 145 |
| Вносимые потери на центральной частоте | дБ | IL | - | 3,5 | 2,7 |
| Полоса пропускания по уровню –0,5 дБ | МГц | BW0,5 | 0,05 |  | 0,06 |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ | МГц | BW3 | - | 0,14 | 0,09 |
| Полоса частот для контроля параметров | МГц | 2BFc | - | 0,004 | 0,004 |
| Неравномерность АЧХ в полосе контроля F0 ( BFc | дБ | AR | - | 0,5 | 0,2 |
| Полоса пропускания по уровню –40 дБ | МГц | BW40 | - | 0,38 | 0,27 |
| Относительное затухание в диапазоне частот: от 10 МГц до (F40-0,2МГц), от (F40+0,2МГц) до 2F0, от 2F0 до 3F0, | дБ | UR | - | 50 50 50 | 61 60 70 |
| КСВН по входу и выходу на центральной частоте | - | SWR |  | 1,7 | 1,07 |
| Сопротивления нагрузки и генератора | Ом | RLRS | 45 | 55 | 50 |
| Максимальная допустимая мощность на входе фильтра | мВт | Pмакс | - | 100 | 100 |
| Материал подложки | - | - | - | - | Q330 |
| Температурный коэффициент частоты | ТКЧ | ppm/oC2 |  | -0,04 | -0,04 |
| Рабочая температура | T | oC | –60 | +65 | от –60 до +65 |

## 2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-710 145B0,06 МГц в корпусе

## SMD 13,3x6,5x1,8мм , M3-12991-R, Sumitomo Metal (SMI), Япония

RS  =  RL  =  50  Ohm

L1* = 180(20 nH

L2* = 180(20 nH

C1* = 1(5 pF

C2* = 1(5 pF

1. Вход: (11); выход: (5).

2. Знак (() располагается на крышке напротив "ключевой" контактной площадки (4).

3. Конкретные номиналы LC элементов согласующих цепей зависят от паразитных

емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства

или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей

подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

4. Вносимые потери фильтра зависят от добротности катушек индуктивности согласующих цепей, которая должна быть не хуже Q=40-60.

Для справок:	при Q=60 дополнительные потери IL=0,5 дБ;

при Q=40 дополнительные потери IL=0,8 дБ.

5. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

3. Измеренные  частотные характеристики  фильтра ФП-710 145B0,06 МГц

|S21|, dB

а

## SWR

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-710 145B0,06 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания (F0 = 145 МГц; IL=2,7 дБ; BW0,5 = 0,06 МГц;

BW3 = 0,09 МГц ; AR= 0,2 дБ );

б - КСВН в полосе пропускания - (SWR = 1,03 на частоте F0 =145 МГц );

в - |S21| в полосе частот 144,5 – 125,5 МГц  ( BW40 = 0,27 МГц; UR=60 дБ);

г - |S21| в полосе частот 140 - 150 МГц;

д- |S21| в полосе частот 50 - 450 МГц.

Режим:	50/50 Ом с цепями согласования L1C1+L2C2.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм .

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -94 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW0,5-	полоса пропускания по уровню – 0,5 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны на центральной частоте;

UR	-	гарантированное затухание.

FP-710 145В0.06 TB790R ADD

18-04-06