S21                    log  MAG

REF        - 5.781 dB

2                1.0  dB / div

(               0.0001 dB

CENTER      0.226400000  GHz

SPAN           0.000500000  GHz

a

S21                           -(( / ((

REF         929.0 ns

3              300.0   ns / div

(               58.243 ns

CENTER     0.226400000  GHz

SPAN          0.000500000  GHz

b

S21                              log  MAG

REF    - 5.771 dB

2         10.0   dB/div

(          0.0006  dB

START         0.216400000  GHz

STOP           0.236400000  GHz

c

Measured frequency responses of 226.4 MHz GSM filter, code FP-727:

(F0=226.43 MHz; BW3=200.6 kHz; BW40=592.6 kHz; IL=5.8 dB; UR=50 dB;

GDV=1.5 (s).

Wafer: SiO2,  cut yxl/33o18', TCD=-0.04 ppm/oC2

Package: SMD 5.0 x 5.0 x 1.4 mm

Source/Load impedance: 50 Ohm single + L1C1 / 50 Ohm single + L2C2

225v1expS21.doc

12-May-04