|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП-648 1247B22 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ :

селекция сигналов в тракте несущих частот навигационных приемников системы ГЛОНАСС , диапазон L2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА :

- малые вносимые потери  2,3-2,6 дБ;

-малая неравномерность ГВЗ  5-8 нсек ;

- избирательность более 40-50 дБ в широком диапазоне частот ;

- высокая   температурная стабильность ТКЧ =- 34 ppm/oC ;

- широкий интервал рабочих температур от - 50 ОC до + 65 ОС ;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом ;

- планарные керамические корпуса для монтажа на поверхность.

### 1. Основные электрические параметры фильтра ФП-648 1247B22 МГц при 20 ОС

| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация | Тип. ФП-648 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Центральная частота | МГц | F0 | 1246,0 | 1249,0 | 1247,5 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 5,0 | 2,4 |
| Верхняя граничная частота полосы пропускания по уровню -1,5 дБ, МГц | МГц | F1 | 1257,0 | - | 1260,0 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания по уровню -1,5 дБ, МГц | МГц | F2 | - | 1238,0 | 1235,0 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот BW1,5 (F0 ( 9,5 МГц) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,3 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот BW1,5 (F0 ( 9,5 МГц) | нсек | GDV | - | 10 | 8,0 |
| КСВ в полосе частот BW1,5 (F0 ( 9,5 МГц) |  | SWR | - | 2,2 | 1,7 |
| Затухание в полосе 10-1200 МГц | дБ | UR1 | 40 | - | 45 |
| Затухание в полосе 1295-2500 МГц | дБ | UR2 | 40 | - | 48 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCD | - | - 38 | -34 |

2. Рекомендуемая схема включения фильтра ФП-648 1247В22 МГц

в корпусе SMD 3,0x3,0x1,4 мм, KD-V99D59-A, KYOCERA, Japan

RS  =  RL  =  50  Ом

Вход: (Е); выход: (В).

1. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(60-70) дБ.

# 2. Рекомендуемый вид контактных площадок печатной платы

3.Измеренные частотные характеристики фильтра ФП-648 1247 В22 МГц

|S21|, dB

а

SWR

б

GDT, nsec

в

|S21|, dB

г

|S21|, dB

д

Измеренные  частотные характеристики фильтра ФП-648 1247В22 МГц :

а - |S21| в полосе пропускания ( F0 = 1247,5 МГц;  IL=2,35 дБ; BW1= 20 МГц ;

BW1,5=27 МГц; BW3= 35 МГц ; AR=1,0 дБ в полосе частот F0  ( 10 МГц);

б - КСВН в полосе пропускания  (SWR = 1,66 в полосе частот F0  ( 10 МГц) ;

в - ГВЗ в полосе пропускания (GDV =10 нс в полосе частот F0  ( 10 МГц);

г -  |S21| в полосе частот 1147-1347 МГц (     BW40=27 МГц ; UR = 48-52 дБ );

д - |S21| в полосе частот 100 – 2500 МГц ( UR = 45-48 дБ )

Режим:	50/50 Ом без согласования.

Корпус:	SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -34 ppm/0C .

Обозначения  :

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	средняя частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

SWR	-	коэффициент стоячей волны;

UR	-	гарантированное затухание в полосе заграждения.

5.Особенности монтажа

5.1.При хранении , монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

5.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале .

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже , хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 240-250 (С.

5.3. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-648 1247В22 ТА0548А ADD

14-04-12