|  | ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ) |
| --- | --- |

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА ПАВ ФП- 594 71,8B21 МГц

НАЗНАЧЕНИЕ : селекция сигналов в тракте промежуточных частот навигационных приемников системы ГЛОНАСС.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малая неравномерность ГВЗ 20- 25 нсек в рабочем диапазоне частот;

- высокая избирательность 45-55 дБ в широком диапазоне частот;

- температурная стабильность ТКЧ =- 62 ppm/oC;

- широкий интервал рабочих температур от - 60 ОC до + 85 ОС;

- отсутствие цепей согласования с 50- омным трактом;

- возможность как аксиального , так и балансного включений ( для снижения уровня электромагнитного сигнала ) ;

- планарные керамические корпуса LTCC 13,3x6,5x2,0 мм для монтажа на поверхность печатной платы;

- высокая стойкость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

1. Основные электрические параметры фильтра ФП- 494 71,8B21 МГц при 20 С0

| Электрические параметры |
| --- |
| Параметры | Е д. | Обозн. | Спецификация Мин. Макс. | Типич. ФП-494 |
| Центральная частота | МГц | F0 | 71,6 | 72,0 | 71,8 |
| Вносимые потери | дБ | IL | - | 19,0 | 17,3 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания по относительному уровню - 3,0 дБ | МГц | Fн3 | - | 61,5 | 60,35 |
| Верхняя граничная частота полосы пропускания по относительному уровню - 3,0 дБ | МГц | Fв3 | 82,2 | - | 83,14 |
| Полоса пропускания по уровню -1 дБ | МГц | BW1 | 20,5 | - | 21,7 |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ | МГц | BW3 | 21,3 | - | 22,9 |
| Полоса пропускания по уровню -40 дБ | МГц | BW40 | - | 30,0 | 27,4 |
| Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 7,5 МГц ) | дБ | AR | - | 1,0 | 0,7 |
| Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ( 7,5 МГц ) | нсек | GDV | - | 40 | 25 |
| Затухание в полосе заграждения: 20-57; 87-170 МГц | дБ | UR | 40 | - | 41 |
| Рабочая температура | оС |  | -60 | +85 | 25 |
| Сопротивления генератора и нагрузки | Ом | RS/RL | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Температурный коэффициент частоты | ppm/ °C | TCF | - | - 76 | -62 |

2. Рекомендуемые балансная и аксиальная схемы включения фильтра

ФП-594 71,8B21 МГц, в корпусе SMD 13,3x6,5x2,0 мм , KD-V99J63, KYOCERA, Япония

2.1. RS = RL = 50 Oм. Трансформаторы Tr1 1:1 и Tr2 1:1 марка TC1-1, Mini-Circuits

Вход: (h,g); выход: (a,b).

2.2.Особенности монтажа :

1.Конкретные номиналы L элементов согласующих цепей зависят от паразитных емкостей и индуктивностей в печатной плате измерительного устройства или аппаратуры Заказчика. Дискретные значения номиналов элементов цепей подбираются при регулировке фильтра в аппаратуре Заказчика.

2. Гарантированное затухание в широком интервале частот определяется не только избирательностью фильтра на ПАВ, но и электромагнитной наводкой со входа на выход в печатной плате потребителя. Поэтому топология печатной платы должна обеспечивать уровень электромагнитной наводки не хуже -(65-70) дБ.

3. Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-594 71,8B21 МГц

|S21|, dB ; GDT, nsec

а

б

|S21|, dB

в

|S21|, dB

г

Измеренные  частотные  характеристики фильтра  ФП-594 71B21 МГц :

а - |S21|  АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания (F0 = 71,4 МГц; BW1 = 21,7 МГц, BW3 = 22,9 МГц; IL=17,3 дБ; AR = 0,6 дБ; GDV = 25 нсек в полосе частот 70% от BW3 (F0  ( 7,5 МГц));

б - |S21|  в полосе частот 21,85 - 121,85 МГц (BW40 = 27,4 МГц; UR= 43-52 дБ);

в - |S21|  в полосе частот 25 - 170 МГц ( UR= 43-55 дБ );

г -.|S21|  в полосе частот 20 - 420 МГц

Режим:	50/50 Ом в балансном режиме без согласования.

Корпус:	SMD 13,3 x 6,5 x 2,0 мм.

Температурный коэффициент частоты ТКЧ= -62 ppm/0C .

Обозначения:

AR	-	пульсации амплитуды;

BW1	-	полоса пропускания по уровню - 1 дБ;

BW3	-	полоса пропускания по уровню - 3 дБ;

BW40	-	полоса пропускания по уровню - 40 дБ;

F0 	-	центральная частота;

GDV	-	пульсации ГВЗ;

IL	-	вносимые потери;

UR	-	гарантированное затухание.

4.Особенности монтажа

4.1. При хранении, монтаже и эксплуатации  изделия необходимо предпринять меры

по защите от  статического электричества. Ручную пайку следует выполнять

с браслетом, заземленным через сопротивление 1 МОм.

4.2. Изделие выполнено на пироэлектрическом материале.

Допустимая скорость охлаждения и нагрева изделия при ручном монтаже, хранении и эксплуатации не более 20(С в минуту. Максимальная температура нагрева при ручном монтаже изделия не более 250-260 (С.

5. Рекомендуемый температурный режим при автоматизированной  пайке

FP-594 71,8B21 TB0946R ADD

19-10-11